CTD350超声波探伤仪

一、产品概述

CTD350超声波探伤仪是一款真彩显示全数字式超声波探伤仪，它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断。

二、功能用途

广泛用于实验室，也用于工程现场检测。本仪器广泛应用在各地特检院、建设工程质量检测站、锅炉压力容器制造、工程机械制造业、钢铁冶金业、钢结构制造、船舶制造、石油天然气装备制造等需要缺陷检测和质量控制的领域，也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。

三、工作原理

CTD350超声波探伤仪是利用超声波在物质中的传播，反射和衰减等物理特性来发展缺陷的一种探伤方法，具有灵敏度高，探测速度快，成本低，操作方便，探测厚度大，对人体和环境无害，特别对裂纹，未溶合等危险性缺陷探伤灵敏度高优点，能够快速便携，无损伤，精确地进行工件内部多种缺陷的检测，定位，评估诊断。

四、工作条件

◆ 工件表面温度不能过热，应该小于120℃。

◆ 工件表面粗糙度不能过大，否则会影响探伤效果。工件的被测表面须露出金属光泽，并且平整、光滑。

◆ 工件表面需要涂敷适量的耦合剂，以利于探伤。

五、技术参数

检测范围： (0~9999)mm

工作频率： (0.25~20)MHz

声速范围： (1000~9999)m/s

动态范围： ≥32dB

垂直线性误差：≤2.5%

水平线性误差：≤0.1%

分 辨 力： >40dB(5P14)

灵敏度余量： 62dB(深200mmФ2 平底孔)

数字抑制： (0~80)%，不影响线性与增益

电噪声电平： ≤10%

探伤通道：100组探伤工作通道。

探头接口：Q9-Q9

探头类型： 直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头（可兼容4种系列不同规格探头）

闸  门： 进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

报  警： 蜂鸣报警，LED 灯报警

电  源： 直流（DC）9V；锂电池连续工作6~8 小时以上

外型尺寸： 263×170×61(mm)

环境温度： (-10~60)℃

相对湿度： (20~95)%RH

注：以上指标是在探头频率为2.5MHz、检波方式为全波的情况下所测得的。

◆ CTD350超声波探伤仪放大接收优势

硬件实时采样：10 位AD 转换器，采样速度160MHz，硬件实时采样，波形高度保真

检 波 方 式：正半波、负半波、全波、射频检波

滤波频带（0.25~20）MHz，根据探头频率全自动匹配，无需手动设置。

闸门读数：单闸门和双闸门读数方式可选；闸门内峰值读数

增    益：总增益量110dB，设0、0.1dB、1dB、2dB、6dB 步进值，独特的全自动增

益调节及扫查增益功能，使探伤既快捷又准确。

六、CTD350超声波探伤仪功能特点优势

波峰记忆：实时检索缺陷最高波，记录缺陷最大值

Φ值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波后自动计算、显示缺陷当量尺寸

缺陷定位：实时显示缺陷水平、深度（垂直）、声程位置

缺陷定量：缺陷当量dB 值实时显示

缺陷定性：通过回波包络波形，方便人工经验判断

DAC/AVG：曲线自动生成，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展、随延时自动移动。能显示任意孔径的AVG 曲线。

裂纹测高：利用端点衍射波自动测量、计算裂纹高度。

门内展宽：放大回波细节，便于回波分析

动态记录：检测实时动态记录波形，存储、回放

波形冻结：冻结屏幕上显示的波形，便于缺陷分析

板厚输入：输入工件厚度，二次波三次波及多次波探的缺陷仪器显示缺陷实际深度。

焊缝图示：显示焊缝坡口形式和声束走向，直观显示缺陷位置。

内置标准：可自由设置各行业探伤工艺标准。

◆ 发射脉冲优势方面

脉冲幅度：低(300伏)、中(500伏)、高(700伏)分级选择，适用探头范围广

脉冲宽度：在(0.1~0.5)μs 范围内连续调节，以匹配不同频率的探头

探头阻尼：100Ω、200Ω、400Ω可选，满足灵敏度及分辨率的不同工作要求

工作方式：根据工件情况，可换用直探头、斜探头、双晶探头、穿透探伤，全方面精准探伤

◆ 检测范围优势方面

零界面入射0~9999mm(钢中、纵波)，可连续调节

◆闸门报警

门位、门宽、门高任意可调；B 闸门可选择设置进波报警或失波报警；闸门内蜂鸣声和LED 灯(吵噪环境中LED 灯报警非常有效)报警及关闭。

◆ 数据存储

100 组探伤参数通道，可预先调校好各类探头和仪器的组合参数，自由设置各行业探伤标准；可存储1000 幅探伤回波信号及参数，实现存储、读出及通过USB接口传输。

◆ 实时时钟

实时探伤日期、时间的跟踪记录，并记录存储。

◆ 通讯接口

USB2.0 高速通讯传输接口

◆ 电池模块

高容量锂电池模块，在线充电和脱机充电两种充电方式，方便探伤人员使用。

七、仪器特点

◆ 全中文操作键膜，防水防油防尘设计，简捷易懂。

◆ 全中文显示，主从式菜单，并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮，操作便捷，技术领先（快捷按键和数码飞梭旋轮两种操作结合是其他厂家没有的，非常适合工程师现场便捷操作，淘汰市面上单一繁琐操作按键）

◆ 兼容多种探头：直探头系列、斜探头系列、双晶探头系列、穿透探伤系列，4种系列不同规格的探头，快捷又准确

◆ 全数字真彩色液晶显示器(TFT)，可根据环境选择背景色和波形颜色，液晶亮度可自由设定。

◆ 高性能安保电池模块便于拆装，可以脱机独立充电，大容量高性能锂离子电池模块使仪器连续工作时间延长到八小时以上（可以边充电边使用，满足超负荷检测工作）；

◆ 仪器轻小便携，单手即可以把持，独特的悬挂设计，便于高空探伤作业，经久耐用，引导行业潮流。

操作方法及注意事项

◆ 探头准备：仪器启动前，根据工件形状、缺陷的性质选择合适的探头，并将探头联接到仪器顶端的探头插座上。

◆ 选择仪器的系统状态。探伤仪的发射、接收系统所处的组合状态的不同适用于不同的检测任务。对于特定的要求，选取某种状态组合，将起到优化回波波形、改善信噪比、获得较好的分辨力或最佳的探伤灵敏度的作用。

◆ 探伤前，仪器、探头参数必须经过校准。

八、仪器的保养与维

护重要提示：

1.请您仔细核对随机资料是否齐全、所得仪器及配件与装箱单是否一致，如果有不妥之处，请您与我公司联系。请您认真仔细地阅读仪器的相关资料，以保证您获得应有的权利和服务。

2.如果在仪器使用过程中发生意外，导致仪器出现异常情况，不能正常使用，可关断仪器与电池的连接（将电池开关置于“OFF”），并等待1分钟后再重新开机。

3.我公司对本仪器提供两年保修、终身维修服务。仪器维修事宜请与我公司或仪器经销商联系，不建议自行维修。

九、标准配置

1.主机

2.直探头2.5MHzø20

3.斜探头5MHz8×9K2

4.探头连接电缆

5.锂电池组

6.3A/9V电源适配器

7.数据处理软件光盘

8. USB通讯线缆

9. 中文说明书及资料

10、仪器箱及支架

十、应用软件

CTD350超声波探伤仪PC机数据处理软件DataPro，该软件是数字超声波探伤仪的通讯软件，软件运行在MS Windows系统下，可以通过USB通讯接口与仪器连接，读取仪器内存储的波形和参数，并给出直观的显示图形；可以将波形和数据存入数据库，并可随时调出或删除数据库中的保存的测量数据；可以将数据输出与计算机相连的打印机。