CTD290全数字超声波探伤仪

一、产品概述

CTD290超声波探伤仪是一款真彩显示全数字式超声波探伤仪，它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定 位、评估和诊断。

功能用途

本仪器广泛应用在：实验室，工程现场检测、各地特检院、学校科研单位、建设工程质量检测站、锅炉压力容器制造、电力行业、工程机械制造业、钢铁冶金业、钢结构制造、船舶制造、石油天然气装备制造等需要缺陷检测和质量控制的领域，也广泛应用于军工、航空航天、铁路交通等领域的在役安全检查与寿命评估。

二、工作原理

CTD290超声波探伤仪是利用超声波在物质中的传播，反射和衰减等物理特性来发展缺陷的一种探伤方法，具有灵敏度高，探测速度快，成本低，操作方便，探测厚度大，对人体和环境无害，特别对裂纹，未溶合等危险性缺陷探伤灵敏度高优点，能够快速便携，无损伤，精确地进行工件内部多种缺陷的检测，定位，评估诊断。

三、工作条件

环境温度：  (-20~70)℃

相对湿度：  (20~95)%RH

四、技术参数

检测范围：       (0~6000)mm

工作频率：       (0.5~10)MHz

声速范围：       (1000~15000)m/s

动态范围：       ≥32dB

垂直线性误差：≤3%

水平线性误差：≤0.2%

分 辨 力：        >33dB(5P14)

灵敏度余量：    >60dB(深200mmФ2平底孔)

数字抑制：       (0~80)%，不影响线性与增益

电噪声电平：    ≤10%

探头类型：       直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头

闸    门：          进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

报    警：          蜂鸣报警，LED灯报警

电    源：          直流（DC）9V；锂电池连续工作10小时以上

通    道：         10组

注：以上指标是在探头频率为2.5MHz、检波方式为全波的情况下所测得。

五、仪器特点

● 全中文显示，主从式菜单，并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮，操作便捷，技术领先（快捷按键和数码飞梭旋轮两种操作结合是其他厂家没有的，非常适合工程师现场便捷操作，淘汰市面上单一繁琐操作按键）

● 兼容多种探头：直探头系列、斜探头系列、双晶探头系列、穿透探伤系列，4种系列不同规格的探头，快捷又准确。

● 全数字真彩色液晶显示器(TFT)，可根据环境选择背景色和波形颜色，液晶亮度可自由设定。

● 高性能安保电池模块便于拆装，可以脱机独立充电，大容量高性能锂离子电池模块使仪器连续工作时间延长到八小时以上（可以边充电边使用，满足超负荷检测工作）。

● 仪器轻小便携，单手即可以把持，独特的悬挂设计，便于高空探伤作业，经久耐用，引导行业潮流。

● 探伤标准：内置各行业常用探伤标准，直接调用，方便、快捷。

● 焊缝图示：可设置焊缝形态参数，探伤中直观显示焊缝图和缺陷在焊缝中的位置。

● 自动校准：探头零点和探头角度（K值）自动校准功能；声速自动测量功能。

● 波峰记忆：实时检索缺陷最高波，记录缺陷最大值。

● Φ值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波后自动计算、显示缺陷当量尺寸。

● 缺陷定位：实时显示缺陷水平、深度（垂直）、声程位置。

● 缺陷定量：缺陷当量dB值实时显示。

● 缺陷定性：通过回波包络波形，方便人工经验判断。

● DAC/AVG：曲线自动生成，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展、随延时自动移动。能显示任意孔径的AVG曲线。

操作方法及注意事项

◆ 本仪器是一种用于材料检测的仪器，不得用于医学等其它应用领域。

◆ 本仪器只能使用本公司提供的专用电池组（型号为MB-03）和专用充电器，否则可能引起仪器损坏、电池漏液、起火甚至爆炸。

◆ 专用电池组可在机内由外接专用充电器直接充电。一旦把专用充电器接到仪器上，电池即停止供电，同时开始自动充电。

◆ 外部设备（探头、通讯线缆）与仪器连接时，建议在关机状态下进行。

◆ 请勿擅自拆装本仪器，仪器修理事宜请与我公司或经销商联系。

◆ 仪器应存放在干燥清洁的地方，避免强烈振动。

◆ 仪器长时间不工作时，应定期充放电，一般每月一次，否则可能导致电池漏电、失效、甚至漏液。

六、仪器的保养与维护

重要提示：

1.请您仔细核对随机资料是否齐全、所得仪器及配件与装箱单是否一致，如果有不妥之处，请您与我公司联系。请您认真仔细地阅读仪器的相关资料，以保证您获得应有的权利和服务。

2.如果在仪器使用过程中发生意外，导致仪器出现异常情况，不能正常使用，可关断仪器与电池的连接（将电池开关置于“OFF”），并等待1分钟后再重新开机。

3.我公司对本仪器提供两年保修、终身维修服务。仪器维修事宜请与我公司或仪器经销商联系，不建议自行维修。

七、标准配置

1.主机

2.直探头2.5MHzø20

3.斜探头5MHz8×9K2

4.探头连接电缆

5.锂电池组

6.3A/9V电源适配器

7.数据处理软件光盘

8. USB通讯线缆

9. 中文说明书及资料

10、仪器箱

八、应用软件

CTD290超声波探伤仪PC机数据处理软件DataPro，该软件是数字超声波探伤仪的通讯软件，软件运行在MS Windows系统下，可以通过USB通讯接口与仪器连接，读取仪器内存储的波形和参数，并给出直观的显示图形；可以将波形和数据存入数据库，并可随时调出或删除数据库中的保存的测量数据；可以将数据输出与计算机相连的打印机。

九、仪器计量检定说明

目前探伤仪计量检定一般采用“超声探伤仪检定装置”来检定（由中国测试技术研究院生产提供）。检定时需要将仪器的发射端与检定装置的输入端连接，接收端与检定装置的输出端连接。本仪器操作方法如下：

1， 设置探头类型为双晶探头，方法为：选择调校→探头→探头类型参数项，旋转旋轮，将探头类型更改为双晶探头。

2， 如检定装置的输出频率为2.5MHz，则仪器中的探头频率也需设为2.5MHz。同样，检定装置输出频率设为5MHz或者10MHz时，也需要相应更改仪器的探头频率参数。仪器会根据探头频率参数自动设置合适的滤波频带。

3， 调节检定装置，使其输出的信号波出现在仪器屏幕上。然后调节仪器的显示平移、检测范围，必要时再调节检定装置的“GD”旋钮，使六次信号波的前沿正好对准仪器水平刻度的第0、2、4、6、8、10格，测试水平线性误差等性能。

注：

推荐设置：探头频率设置为2.5MHz。

如果仪器电池电量不足，会影响测试时的性能，请在电量充足的情况下测试或直接插上电源适配器。