TL160里氏硬度计

一、TL160里氏硬度计产品概述：

TL160里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便、测量范围宽的特点。它是以里氏为原理，测出里氏（HL）硬度值经过程序自动转换成布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度值，还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料硬度的快速测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

二、TL160里氏硬度计功能特点：

依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测。

超大屏幕，采用128×64图形点阵液晶显示器，信息丰富、直观，显示清晰。可根据环境、光线自由设定屏幕亮度。

内置热敏打印机，无噪音、打印速度快，可以现场打印检测报告。

一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。

全中文显示，菜单式操作，测量简单、方便。

USB接口可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。标配微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能，满足质量保证和管理的更高要求。

最大可存储500组（冲击次数1~32）硬度测量数据，每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。

可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

具有EL背光显示，方便在光线昏暗环境中使用。

具有软件校准功能，用户可自行校准仪器。

内置镍氢可充电电池及充电控制电路；可连续工作不小于150小时；具有自动休眠、自动关机等节电功能。

液晶上有剩余电量指示图标，可实时显示电池剩余电量；具有充电过程指示，操作者可随时了解充电程度。

完全密封外壳，小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰。

外形尺寸：212mm×80mm×32mm

三、TL160里氏硬度计主要用途

◆模具型腔

◆轴承及其它零件

◆压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析

◆重型工件

◆已安装的机械或永久性组装部件

◆试验空间很狭小的工件

◆要求对测试结果有正规的原始记录

◆金属材料仓库的材料区分

◆大型工件大范围内多处测量部位的快速检验

四、TL160里氏硬度计技术参数：

| 产品功能 | 参数 |
| --- | --- |
| 可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 测试精度 | 示值误差：±5HLD；示值重复性：±6HLD(HLD=760) |
| 标准冲击装置 | D型冲击装置 |
| 上下限设置测量范围 | （170～960）HLD |
| 可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G/ E |
| 可配冲击装置数量 | 任意 |
| 计算机接口 | USB |
| 充电电源 | 12V/DC 600mA |
| 充电时间 | 2小时（有过充保护） |
| 文字说明 | 全中文菜单 |
| 屏幕显示 | 屏幕具有背光，可调节对比度 |
| 工作温度 | 0－40℃ |
| 测试方向 | 任意 |
| 数据储存 | 可存储500组测试数据 （冲击次数1~32） |
| 测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
| 识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 |

五、TL160里氏硬度计标准配置：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器主机（含热敏打印机） | 1台 |  |
| 2 | D型冲击装置 | 1只 |  |
| 3 | 标准里氏硬度块 | 1块 |  |
| 4 | 尼龙刷 | 1只 |  |
| 5 | 小支承环 | 1只 |  |
| 6 | 电源适配器（充电器） | 1只 |  |
| 7 | 打印纸 | 1卷 |  |
| 8 | 随机文件 | 1份 |  |
| 9 | 通讯软件 | 1张 | 计算机上应用 |
| 10 | 通信电缆 | 1条 |  |
| 11 | 仪器箱 | 1只 |  |