TH140里氏硬度计

一、产品概述

TH140里氏硬度计是一种便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点，是以里氏硬度为原理，测出里氏（HL）硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

二、功能特点

●   里氏原理、便携测量；
●   里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏（HRC/HRB）、维氏（HV）、肖    氏（HS）等6种硬度值实现一次测量；
●   可选配7种不同冲击装置并自动识别；
●   随机现场打印数据，可通过菜单选择材质并设置冲击方向；
●   可接PC机实现测量数据的归档管理与分析，可存储48～350组测量值；

三、技术参数

| 产品功能 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 170～960HLD |
| 示值误差和示值重复性 | 符合GB/T17394中规定的要求 |
| 测量方向 | 360度任意方向 |
| 充电电源 | 12V/DC 600mA |
| 充电时间 | 2小时（有过充保护） |
| 工作温度 | 0－40℃ |
| 通讯接口标准 | RS232 |
| 外型尺寸 | 270×86×47（mm） |
| 重量 | 530克（含主机和打印机） |
| 标准配置 | 主机、打印机、D型冲击装置、标准里氏硬度块、充电器、小支承环、尼龙刷、说明书、合格证、保修卡 |