THR-150A型手动洛氏硬度计

THR-150A型手动洛氏硬度计是一种机械式手动测试，无电器装置的普及型洛氏硬度计，具有良好的经济性和实用性，使用范围广，操作简便等特点。

适用范围
淬火钢，调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，铝合金，铜，轴承钢等。

技术数据

| 洛氏标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,HRG,HRH,HRK |
| --- | --- |
| 初试验力 | 10Kg(98.07N) |
| 试验力 | 60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N) |
| 硬度读取 | 表盘式 |
| 试件最大高度 | 170mm |
| 仪器尺寸 | 520X240X700MM (长X宽X高) |
| 仪器重量 | 80 Kg |
| 执行标准 | GB/T230.2 国家标准、JJG112检定规程 |
| 标准配件、附件 | 金刚石洛氏压头，直径1.5875mm硬质合金球压头，大平试台、中平试台、V型试台，硬度块 |